## Slide 1: Усиление каменных конструкций
Лекция
Написать лекцию и нарисовать рисунки
2. Сделать фото и прислать на почту

## Slide 4: Инъектирование трещин шириной до 10 мм цементно-песчаным раствором
1 - усиливаемая стена; 2 - трещина в стене шириной не более 10 мм; 3 - отверстия для
установки инъекторов (через 800-1500 мм); 4 - инъекторы (стальные трубки)
диаметром 20-25 мм, установленные в отверстия на цементном растворе; 5 - наружные
участки трещин, проконопаченные на клею; 6 - цементно-песчаныи раствор на
расширяющемся цементе

## Slide 5: Установка скоб из арматурной стали
1 - усиливаемая стена;
2- трещина в стене, инъетированная цементно – песчаным раствором после установки скоб;
3 - скобы из арматурной стали;
4 - паз в кладке, выбранный фрезой;
5- углубления по концам паза, выполненные сверлом;
6 – заполнение цементно- песчаным раствором пазов и углублений

## Slide 6: Установка двусторонних металлических накладок на болтах

## Slide 7: Заделка широких трещин вставкой кирпичных замков с якорем
1 - усиливаемая стена;
2 - широкая трещина в стене (более 10 мм);
3 - кирпичный замок толщиной в 1/2 кирпича, установленный с двух сторон на месте разрушенной кладки;
4 - граница разборки разрушенной кладки;
5 - якорь из прокатного металла (швеллер, двутавр) с двух сторон;
6 - анкерные связи (болты);
7 - полости, заполненные цементно-песчаным раствором

## Slide 8: Заделка широких трещин вставкой простых кирпичных замков
1- усиливаемая стена;
2 - широкая трещина в стене (более 10мм);
3- кирпичный замок толщиной в 1/2 кирпича, установленный с двух сторон на месте разрушенной кладки;
4 - граница разборки разрушенной кладки

## Slide 9: Устройство железобетонной или армированной растворной обоймы
1- усиливаемый столб (простенок); 2 - стержни диаметром 6-12 мм; 3 - хомуты диаметром 5-10 мм; 4-бетон класса В15 или раствор марки 75-100

## Slide 10: Устройство железобетонной обоймы
1 - усиливаемая стена; 2 - арматурные стержни диаметром 10-14 мм;
3 - хомуты-связи диаметром 10 мм; 4 - отверстия в стене; 5 - арматурные сетки, привязанные к арматурным стержням; 6 - бетон обойм

## Slide 11: Устройство штукатурной предварительно напряженной обоймы
1 - усиливаемая стена;
2 - металлические пластины с отверстиями для тяжей;
3- тяжи-связи;
4 - отверстия в стене для тяжей;
5 - арматурные стержни, приваренные к
пластинам и попарно стянутые;
6- сжимы;
7- арматурные сетки, привязанные к стержням;
8 - штукатурка из цементно - песчаного раствора

## Slide 12: Устройство штукатурной или железобетонной рубашки
1 - усиливаемый простенок;
2- проемы;
3 - рубашка штукатурная толщиной 30-40 мм или железобетонная толщиной 100 мм;
4 - арматура диаметром 5-10 мм;
5 – арматура диаметром 10 мм;
6 - металлические штыри

## Slide 13: Устройство железобетонного сердечника
1 - усиливаемый простенок; 2- проемы; 3 - стойка (сердечник) из железобетона;
4 - ниша, вырубленная в простенке;
5 - арматурный каркас; 6- бетон

## Slide 14: Устройство железобетонного наращивания в виде плиты сверху
1 - арочное перекрытие из кирпича;
2 - несущие металлические балки;
3 - железобетонное наращивание в виде плиты;
4 - нижние пролетные сетки усиления;
5 - верхние надопорные сетки усиления;
6 - забутовка из битого кирпича на растворе;
7 - поверхность перекрытия, подготовленная к бетонированию

## Slide 15: Устройство железобетонного наращивания в виде арочной плиты снизу
1 - арочное перекрытие из кирпича;
2 - несущие металлические балки;
3 – арматурная сетка;
4 - пазы в перекрытии для опирания железобетонного наращивания;
5- анкеры (ерши) для закрепления сеток, забитые в швы кладки;
6- железобетонное наращивание в виде арочной плиты

## Slide 16: Усиление простенков стальными обоймами
1 - кирпичный элемент;
2 - стальные уголки;
3 - планка;
4 - поперечная связь

## Slide 17: Устройство накладных поясов из уголков
1 - усиливаемый простенок;
2 - уголки накладных поясов;
3 - поперечные планки;
4 - стяжные болты,
5 – штукатурка цементно- песчаным раствором по металлической сетке

## Slide 18: Подведение надломленных стоек из уголков
1 - усиливаемый простенок;
2- проемы;3 - стойки из неравнобокого уголка, выгнутые в сторону простенка; 4 - линии надлома (разрезы) с последующей заваркой щели; 5 - закладная деталь; 6 - оголенная арматура перемычек;
7 - сварка; 8 - раствор

## Slide 19: Конструкции усиления кирпичных перемычек
а - усиление перемычки подвеской; б - усиление перемычки уголками;
1 - сетка; 2- штыри;
3 - уголок; 4 - пластина; 5 - болт

## Slide 20: Установка затяжек для восприятия распорам
1 - арочное перекрытие из кирпича; 2 - несущие металлические балки (двутавр, рельс);
3 - затяжка из арматурной стали с гайками на концах; 4 - упор для затяжки в виде уголка с ребрами жесткости; 5 - крепление к полке балки с помощью пластин и болтов;
6- ниши в перекрытии (после устройства крепления заполнить раствором)

## Slide 21: Устройство напряженных поясов с наружной стороны здания
1 - деформированное здание; 2 - стальные вяжи;
3- прокатный профиль из уголка 150x150 мм;
4- стяжные муфты;
5 - сварной шов;
6 - трещины в стенах здания; 7 - штраба в стене для тяжа, заполненная цементно-песчаным раствором;
8- промежуточный карниз из цементно-песчаного раствора;
а,б - варианты установки тяжей

## Slide 22: Устройство напряженных поясов с внутренней стороны здания
1 - деформированное здание; 2 - стальные тяжи с гайками;
3 - металлические пластины;
4 - стяжные муфты;
5 - отверстия в стенах, которые заделываются раствором после упаковки тяжей;
6 - трещины в стенах здания

## Slide 23: Установка поэтажных связей-распорок
1 - стены; 2 - перекрытия;
3 - связи - распорки из прокатного металла (швеллер, уголок);
4 - тяж с резьбой, приваренный к связям-распоркам; 5- шайба;
6- гайка для натяжения;
7 - отверстия и ниши в стенах (после установки тяжей и связей-распорок заполнить цементно-песчаным раствором)

## Slide 24: Конструкция стабилизирующего устройства
а - эскиз стабилизирующего устройства;
б - расчетная схема рессоры;
в - расчетное сечение;
1 - кирпичная стена; 2 - стальной лист; 3 - упорный уголок; 4 - рессора;
5- тяж; 6 - поперечная балка

## Slide 25: Крепление наклонившейся стены к стенам устойчивых зданий
1- деформированное здание; 2 - распорка;
3 - устойчивое сооружение

## Slide 26: Разгрузка с последующей заменой простенка (столба)
1 - усиливаемый простенок (столб);
2 - разгрузочные стойки;
3 - железобетонные перемычки;
4 - лежень;
5 - подкладка;
6- клинья

## Slide 27: Частичное или полное заполнение проемов кладкой
1 - усиливаемые простенки; 2 - оконные проемы; 3- кладка из кирпича марки М75-100 на растворе марки М50-76; 4- шов, расклиниваемый металлическими пластинами и зачеканиваемый цементно-песчаным раствором

## Slide 28: Установка металлических накладок
1 - деформированное здание; 2 - трещины в стенах здания; 3 - накладки из швеллеров; 4 - накладки из металлических пластин; 5 - стяжные болты;
6 - штраба для установки пластин, заделываемая раствором, 7 - отверстия в стенах для болтов (после установки болтов зачеканить раствором)

## Slide 29: Усиление оторванной поперечной стены стяжными болтами
1 - контрфорс;
2 - стальные накладки; 3 - стяжные болты;
4 - анкерная балка

## Slide 30: Увеличение площади опирания балок и плит на кирпичную стену
а - опирание балок;
б - опирание плит;
1 - балка; 2 - стойка из швеллеров; 3 - балка усиления;
4 - швеллер; 5 - болт; 6 - плита перекрытия; 7 - трещины в кладке

## Slide 31: Устройство железобетонных поясов
1 - железобетонные пояса; 2 - схема размещения арматуры в поясе;
3 - металлический анкер;
4 - железобетонная плита перекрытия